国家职业资格考试

高级焊工模拟题

【点击进入在线答题（可自动评分）】

【点击查看试题配套教材】

一、单项选择（第1题～第80题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分80分）

1．职业道德是社会道德要求在（    ）中的具体体现。

A. 职业行为和职业关系   	B. 生产行为和职业行为

C. 经济行为和社会关系   	D. 职业行为和人际关系

2．法兰基本形状为扁平的盘状结构，由于外形简单，主视图常取（    ）。

A. 端面剖视图    	B. 半剖视图

C. 局部剖视图    	D. 全剖视图

3．读装配图的目的不包括了解（    ）。

A. 零件之间的拆装关系  	B. 各零件的传动路线

C. 技术要求        	D. 所有零件的尺寸

4．（    ）是铁素体和渗碳体的机械混合物。

A. 马氏体    	B. 奥氏体  	C. 莱氏体    	D. 珠光体

5．钢和铸铁都是铁碳合金，钢是碳的质量分数（   ）2.ll%的铁碳合金。

A. 大于        	B. 大于等于    	C. 小于等于    	D. 小于

6．常用的硬度指标中没有（    ）。

A. 布氏硬度    	B. 洛氏硬度   	C. 维氏硬度    	D. 奥氏硬度

7．碳钢中除含有铁、碳元素以外，还有少量的硅、锰、（    ）等杂质。

A. 硫、氢    	B. 氧、氮   	C. 氮、磷    	D. 硫、磷

8．碳的质量分数（    ）的钢是高碳钢。

A. 大于0.25%  	B. 大于0.45%  	C. 小于0.60%   	D. 大于0.60%

9．在三相四线制供电电路中，端线与中线间的电压称相电压，电压为（    ）。

A. 36伏    	B. 220伏   	C. 380伏    	D. 110伏

10．（    ）叫做阴离子。

A. 带正电荷的质子   	B. 带正电荷的离子

C. 带负电荷的分子  	D. 带负电荷的离子

11．安全电压能限制触电时（    ）的范围之内，从而保障人身安全。

A. 人体的电阻在极大    	B. 通过人体的电流在极小

C. 人体的电阻在较大    	D. 通过人体的电流在较小

12．电流频率不同，电击对人体的伤害程度也不同，如频率在1000Hz以上，伤害程度（    ）。

A. 不存在      	B. 明显增加  	C. 极大增加    	D. 明显减轻

13．在有泥、砖、湿木板、钢筋混凝土、金属等材料或其他导电材料的地面下进行电焊作业时，属于触电（    ）。

A. 普通环境      	B. 极度危险环境

C. 特别危险环境   	D. 危险环境

14．下列焊条中，（    ）不是镍基铸铁焊条。

A. 镍铁铸铁焊条  	B. 灰铸铁焊条

C. 纯镍铸铁焊条   	D. 镍铜铸铁焊条

15．补焊机床床面，焊后需加工，应选用（    ）冷焊铸铁焊条。

A. Z208    	B. Z308    	C. Z248    	D. Z116

16．牌号为HSCuZn—1的焊丝是（    ）。

A. 紫铜焊丝    	B. 黄铜焊丝   	C. 青铜焊丝    	D. 白铜焊丝

17．为了抑制锌的蒸发，焊接黄铜时，可选用含硅量高的黄铜或（    ）焊丝。

A. 铝青铜    	B. 镍铝青铜   	C. 锡青铜    	D. 硅青铜

18．气焊铜及铜合金用的熔剂是（    ）。

A. CJ301    	B. HJ431   	C. HJ250    	D. CJl01

19．铸铁采用半热焊法焊补时，预热温度为（    ）。

A. 150℃左右        	B. 200℃左右

C. 300℃左右       	D. 400℃左右

20．铝及铝合金工件及焊丝表面清理后，在（    ），存放时间一般不超过24h。

A. 氩气中      	B. 碱、酸蒸气污染的环境中

C. 潮湿的环境下    	D. 干燥的空气中

21．为了防止产生未熔合，焊前常需要预热到300～700℃的材料是（    ）。

A. 铜及铜合金      	B. 灰铸铁

C. Q235和不锈钢    	D. 低碳钢

22．由于紫铜导热率高，所以气焊时，火焰能率应（    ）。

A. 比低碳钢小1～2倍    	B. 比低碳钢大1～2倍

C. 和低碳钢相同    	D. 比低碳钢大3～4倍

23．（    ）属于埋弧焊机电源参数的测试内容。

A. 焊丝的送丝速度    	B. 各控制按钮的动作

C. 小车的行走速度    	D. 输出电流和电压的调节范围

24．（    ）属于埋弧焊机控制系统的测试内容。

A. 引弧操作性能            	B. 焊丝的送进和校直

C. 小车行走的平稳和均匀性  	D. 输出电流和电压的调节范围

25．压扁试验的目的是为了测定（    ）对接接头的塑性。

A. 水平管板对接   	B. 板—板对接

C. 管子对接       	D. 垂直管板对接

26．X射线是一种不可见光，并且（    ）

A. 只能作曲线传播    	B. 既能作曲线传播也能直线传播

C. 只能作直线传播    	D. 能量大时作曲线传播

27．（    ）属于钨极氩弧焊枪的试验内容。

A. 焊丝的送丝速度

B. 输出电流和电压的调节范围

C. 电弧的稳定性

D. 在额定电流和额定负载持续率情况下使用时焊枪发热情况

28．焊接接头的（    ）是焊接接头拉伸试验所测定的。

A. 硬度        	B. 抗拉强度    	C. 冲击韧度    	D. 耐腐蚀性

29．焊接接头拉伸试验试样从焊接试样上（    ）方向截取。

A. 垂直于焊缝轴线  	B. 平行于焊缝轴线

C. 垂直于试件中心线  	D. 平行于试件中心线

30．未焊透在底片上常为一条断续或连续的（    ）。

A. 黑直线    	B. 黑色细条纹  	C. 粗线条状    	D. 黑色粗条纹

31．（    ）可以检验焊接接头拉伸面上的塑性和显示缺陷。

A. 小铁研试验      	B. 超声波探伤

C. X射线探伤       	D. 弯曲试验

32．弯曲试验时，（    ）的试样数量不少于2个。

A. 正弯      	B. 背弯     	C. 纵弯    	D. 侧弯

33．斜Y形坡口对接的试验中焊缝坡口形状是（    ）。

A. 斜Y形    	B. 斜U形     	C. 斜V形    	D. 斜I形

34．斜Y形坡口对接裂纹试件坡口表面加工应采用机械切削加工方法的原因之一是（    ）。

A. 避免产生表面裂纹     	B. 避免产生表面夹渣

C. 避免产生表面气孔     	D. 避免气割表面硬化

35．斜Y形坡口对接裂纹试验规定：试件数量为（    ）取2件。

A. 每次试验       	B. 每种母材

C. 每种焊条       	D. 每种焊接工艺参数

36．斜Y形坡口对接裂纹试件焊完后，应（    ）开始进行裂纹的检测和解剖。

A. 经48小时以后     	B. 立即

C. 经外观检验以后   	D. 经X射线探伤以后

37．将斜Y形坡口对接裂纹试件采用适当的方法着色后拉断或弯断，然后检测并进行计算的是（    ）。

A. 中心裂纹率  	B. 弧坑裂纹率   	C. 断面裂纹率   	D. 根部裂纹率

38．碳以片状石墨的形式分布于金属基体中的铸铁是（    ）。

A. 白口铸铁      	B. 球墨铸铁

C. 可锻铸铁       	D. 灰铸铁

39．以下（    ）不是灰铸铁具有的优点。

A. 成本低         	B. 吸振、耐磨、切削性能好

C. 铸造性能好     	D. 高的强度、塑牲和韧性

40．灰铸铁焊补时，由于（    ）不足等原因，焊缝和半熔化区容易产生白口铸铁组织。

A. 脱氧        	B. 脱氢    	C. 石墨化元素    	D. 锰元素

41．焊补铸铁时，采用加热减应区法的目的是为了（    ）。

A. 减小焊接应力，防止产生裂纹   	B. 防止产生白口铸铁组织

C. 得到高强度的焊缝           	D. 得到高塑性的焊缝

42．焊条电弧焊热焊法焊接灰铸铁时，可得到（     ）焊缝。

A. 铸铁组织    	B. 钢组织     	C. 白口铸铁组织    	D. 有色金属组织

43．CO2气体保护焊机的（    ）要注意和检查供气系统情况。

A. 备料     	B. 解体   	C. 调试     	D. 工装

44．对坡口较大、工件受力大的灰铸铁电弧冷焊时，不能采用（    ）的焊接工艺方法。

A. 多层焊        	B. 栽螺钉焊法

C. 合理安排焊接次序    	D. 焊缝高出母材一块

45．细丝CO2气体保护焊焊补灰铸铁时不应该采用（    ）的焊接工艺。

A. 小电流      	B. 高电压   	C. 焊后锤击    	D. 断续焊

46．手工电渣焊的电极材料是（    ）。

A. 铈钨电极     	B. 石墨电极    	C. 纯钨电极     	D. 钍钨电极

47．镍基铸铁焊条的焊缝是（    ），能很好地溶解碳而不形成碳化铁，故焊缝有很好的加工性和承受塑性变形能力。

A. 铁素体    	B. 珠光体   	C. 马氏体    	D. 奥氏体

48．灰口铸铁的碳以（    ）的形式分布于铸铁基体中，断面呈暗灰色，故称灰口铸铁。

A. 渗碳体     	B. 片状石墨    	C. 团絮状石墨  	D. 球状石墨

49．黄铜焊丝进行氧-乙炔气焊时应配合（    ）气焊熔剂共同使用。

A. HJ431      	B. CJ201    	C. CJ301      	D. HJ360

50．选择氩弧焊焊接方法，焊接铝及铝合金的质量（    ）。

A. 中等       	B. 一般     	C. 低        	D. 高

51．（    ）时工艺一般选用小直径焊条和小电流、快焊速。

A. 各种铜焊接       	B. 各种铝焊接

C. 异种钢焊接      	D. 异种钎焊接

52．对于补焊结构复杂、刚性大、坡口深的结构缺陷，可采用强度稍（    ）的焊条打底。

A. 相等      	B. 相当    	C. 高      	D. 低

53．钛及钛合金焊接时，保护气的纯度应不低于（    ）。

A. 99.5%       	B. 95%   	C. 99.99%     	D. 99.9%

54．对厚度超过5～8mm的铝焊件预热至（    ），以减小焊接应力，避免裂纹，且有利于氢的逸出，防止气孔的产生。

A. 100～300℃        	B. 400～600℃

C. 600～700℃         	D. 450～850℃

55．（    ）的焊接时，存在问题是难熔合、裂纹倾向大 、焊接应力和变形较大、容易产生气孔 。

A. 铝及铝合金     	B. 铜及铜合金

C. 钛及钛合金         	D. 镍及镍合金

56．（    ）的作用是防止焊缝烧穿并使背面成形良好。

A. 焊剂垫        	B. 焊接支架

C. 水分离器      	D. 焊剂斗

57．采用（    ）方法焊接焊件的焊接变形较小。

A. 氧—乙炔气焊    	B. 等离子弧焊

C. 手工电弧焊       	D. 氧—氢气焊

58．铰接柱脚其支承柱和柱子连接焊补强板是为了提高（    ）。

A. 抗拉强度        	B. 局部强度

C. 疲劳强度        	D. 蠕变强度

59．奥氏体不锈钢与珠光体钢焊接时，选择焊接方法的原则是（    ）。

A. 减小熔合比    	B. 提高效率

C. 增大线能量       	D. 增大熔合比

60．复杂结构件不合理的装配和焊接顺序是（    ）。

A. 先焊收缩量大的焊缝       	B. 先焊能增加结构刚度的部件

C. 尽可能考虑焊缝能自由收缩   	D. 先焊收缩量小的焊缝

61．（    ）是焊接结构中使用最多的一种形式，接头上应力分布比较均匀，焊接质量容易保证，但对焊前准备和装配质量要求相对较高。

A. 搭接接头         	B. 对接接头

C. 角接接头        	D. Ｔ型接头

62．对接焊缝的焊趾处，应力集中系数可达1.6，所以国家有关标准中规定焊缝余高应在（    ）之间，不得超出。

A. 0～3mm    	B. 0～4mm   	C. 0～5mm    	D. 1～4mm

63．光电跟踪气割机的设备虽然较复杂，由光电跟踪机构和自动气割机组成，但只要布好（    ），就可以进行切割。

A. 轨道    	B. 样板     	C. 程序    	D. 图样

64、（    ）、温度和介质是锅炉压力容器的工作条件。

A. 额定时间     	B. 工作应力  	C. 额定压力   	D. 工作载荷

65、从环境温度来看，锅炉和部分压力容器（    ）。

A. 都在高温下工作    	B. 在高温下工作，有的压力容器还在低温下

C. 都在低温下工作    	D. 在高温下工作，有的还在常温下

66．最高工作压力（    ）的压力容器是《压力容器安全技术监察规程》适用条件之一。

A. 小于等于0.1MPa    	B. 大于等于1MPa

C. 小于等于1MPa       	D. 大于等于0.1MPa，

67．控制复杂结构件焊接变形和焊后热处理方法是（    ）。

A. 消氢处理     	B. 淬火     	C. 正火     	D. 退火和高温回火

68．属于《压力容器安全技术监察规程》适用范围内的（    ）压力容器，其压力、介质危害程度等条件最高。

A. 第四类    	B. 第三类     	C. 第二类    	D. 第一类

69．（    ）接头受力较均匀，因此常用于筒体与封头等重要部件的连接。

A. 搭接    	B. 对接     	C. 十字    	D. 端接

70．焊接压力容器的焊工必须进行考试，取得（    ）后，才能在有效期间内担任合格项目范围内的焊接工作。

A. 焊工技师证        	B. 锅炉压力容器焊工合格证

C. 高级焊工证        	D. 锅炉压力容器无损检测资格证

71．要求焊后热处理的压力容器，应在热处理前焊接返修。如果在热处理后进行焊接返修，返修后（    ）。

A. 应做硬度检查     	B. 可不再做热处理

C. 应做压力试验    	D. 应再做热处理

72．由两块翼板和一块腹板焊接而成的杆件是（    ）。

A. 格构柱    	B. 十字梁    	C. 箱形梁    	D. 工字梁

73．为了减少十字形钢柱的焊接变形，在焊接第一道焊缝时，必须进行分段焊接，焊缝长短视柱的（    ）而定。

A. 宽度      	B. 厚度    	C. 角度      	D. 长度

74．焊接铸铁时，焊缝中产生的气孔类型主要为（    ）气孔。

A. 氮和氢    	B. 氮和CO    	C. 氢和CO2   	D. CO和氢

75．焊接铝合金时，（    ）不是防止热裂纹的主要措施。

A. 预热          	B. 采用小的焊接电流

C. 合理选用焊丝     	D. 采用氩气保护

76．（    ）不是铝合金焊接时防止气孔的主要措施。

A. 严格清理焊件和焊丝表面   	B. 预热降低冷却速度

C. 选用含5%Si的铝硅焊丝    	D. 氩气纯度应大于99.99%

77．铜及铜合金焊接时，（    ）不是防止产生热裂纹的措施。

A. 焊前预热        	B. 焊丝中加入脱氧元素

C. 焊后锤击焊缝    	D. 气焊采用氧化焰

78．水压试验用的水温低碳钢和16MnR钢不低于5℃，其他低合金钢不低于（    ）。

A. 5℃       	B. 10℃      	C. 15℃     	D. 20℃

79．荧光探伤时，由于荧光液和显像粉的作用，缺陷处出现强烈的荧光，根据（    ）不同，就可以确定缺陷的位置和大小。

A. 发光停留的时间   	B. 光的颜色

C. 光的波长       	D. 发光程度

80．着色探伤是用来发现各种材料的焊接接头，特别是（    ）等的各种表面缺陷。

A. 16Mn钢     	B. Q235钢     	C. 耐热钢     	D. 有色金属

二、判断题（第81题～第100题。将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，满分20分）

81．在生产过程中，焊工对焊工工艺文件可根据实际情况灵活执行。	（   ）

82．钢和铸铁都是铁碳合金，碳的质量分数小于2.11%的铁碳合金称为铸铁。	（   ）

83．金属材料常用的力学性能指标主要有强度、塑性、耐腐蚀性、密度、冲击韧度和硬度等。	（   ）

84．如果电流的方向和大小都不随时间变化，就是脉动直流电流。	（   ）

85．应检查电焊钳的导磁性、隔热性、夹持焊条的牢固性和耐腐蚀性。	（   ）

86．焊机的安装、修理和检查应由焊工进行。	（   ）

87．焊接电源绝缘的可靠性、接线的正确性、电源的动特性、接地的可靠性、电源的外特性等，在焊条电弧焊施焊前必须进行检查。	（   ）

88．两种不同的金属都可以进行直接焊接。	（   ）

89．铝及铝合金焊接时容易产生冷裂纹。	（   ）

90．钛及其合金具有良好的耐腐蚀性，其耐腐蚀性仅次于不锈钢。	（   ）

91．珠光体钢和奥氏体不锈钢焊接时容易出现的问题是焊缝产生晶间腐蚀。	（   ）

92．珠光体钢和奥氏体不锈钢焊接，选择奥氏体不锈钢焊条作填充材料时，焊缝会得到奥氏体不锈钢成分。	（   ）

93．埋弧焊熔合比最小，电弧搅拌作用强烈，形成的过渡层比较均匀，是异种钢焊接应用极为广泛的焊接方法。	（   ）

94．珠光体钢和奥氏体不锈钢焊条电弧焊时，生产中广泛采用E310—16和E310—15焊条，得到抗裂性能好的奥氏体+铁素体焊缝组织。	（   ）

95．珠光体钢和奥氏体不锈钢厚板对接焊时，可先在奥氏体钢的坡口上用珠光体型焊接材料，采用单道焊的方法，堆焊过渡层。	（   ）

96．骑座式管板仰焊位盖面焊采用多道焊时可有效防止产生咬边缺陷，外观平整、成形好。	（   ）

97．数控气割机切割前必须进行划线。	（   ）

98．铸铁焊接时，防止氢气孔措施主要有利用石墨型药皮焊条、严格清理铸件坡口和焊丝表面，烘干焊条等。	（   ）

99．水压试验时，当压力达到试验压力后，要恒压一定时间，根据不同技术要求，一般为30～60分钟，观察是否有落压现象。	（   ）

100．渗透探伤包括荧光探伤和磁粉探伤两种方法。	（   ）

【点击进入在线答题（可自动评分）】

【点击查看试题配套教材】

该模拟试题由新视听职教网提供，更多试题资料请访问http://www.neword.com.cn

# Text boxes

3

试题